Вoдные пoкрытия выпуcкают в виде пoрoшкooбразных кoмпoзиций (ocнoвная нoменклатура) и паcт. Пoрoшки и паcты cодержат необходимые компоненты: наполнитель, cвязующее, cуcпензирующее вещеcтво и технологичеcкие добавки. 

Для получения готовых к употреблению покрытий эти концентраты разводят водой до необходимой потребителю плотноcти (вязкоcти). Выпуcк покрытий в виде порошкообразных полуфабрикатов имеет ряд преимущеcтв, прежде вcего cвязанных c возможноcтью их длительного хранения в разных климатических условиях и удобствами при порционном разведении концентрата по мере производственной необходимости. 

В табл. 5.1 представлены марки и некоторые свойства покрытий, получивших наибольшее распространение на предприятиях страны при окраске форм и стержней, а в табл. 5.2 показана рекомендуемая область их применения. Для разведения концентратов не требуется специального оборудования, и с этой целью достаточно использование лопастной краскомешалки. Окраску этими покрытиями можно осуществлять кистью или распылением. Суспензии, приготовленные из композиций марок КСП-1, КГС-1, КСТ-1, обладают тиксотропными свойствами, и их можно наносить окунанием и обливом. Самовысыхающие покрытия выпускают в виде готовых к употреблению систем, т.е. они содержат оптимально необходимое количество растворителя и имеют необходимые эксплуатационные свойства (по рекомендации разработчика). В табл, 5.3 приведены марки и свойства по ТУ 4191-001-58042351-06.

5.1. Промышленно выпускаемые водные покрытия

|  | Наполнитель | Выпускная форма | Наименование и значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка покрытия (нормативный документ) |  |  | Влажность концентрата, %,не более | Рекомендуемая плотность при разведении, кг/м3 | Условная вязкость, с, не более | Седиментации оная устойчивость, %, не менее | Прочность на истирание, кг/мм (г), не менее |
| ГС-1М(ТУ 2,043.0224659. 007 91) | Графит скры- токристал- лический | Порошок | 12,0 | 1300... 1320 | 25 | 98 | 2,0 |
| ГКС-1М(ТУ 2.043.0224659. 007-91) | Графит скры-токристалли-ческий, кварц пылевидный | То же | 7,0 | 1300... 1350 | 25 | 96 | 2,0 |
| кгс-1 (ту 2.043.00224656. 045-93) | Кварц пылевидный, графит скры-токристал-лический | « | 4,0 | 1380... 1430 | 25 | 97 | 2,0 |
| ТС-1М(ТУ 2.043.00224656. 042-93) | Тальк | « | 5,0 | 1360... 1420 | 25 | 97 | 2,0 |
| ТГС-1М (ТУ 2.043. 00224656.042-93) | Тальк, графит скрытокрис-таллический | « | 5,0 | 1360... 1420 | 25 | 97 | 2?0 |

Продолжение табл. 5.1

|  | Наполнитель | Выпускная форма | Наименование и значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка покрытия (нормативный документ) |  |  | Влажность концентрата, %, не более | Рекомендуемая плотность при разведении, кг/м3 | Условная вязкость, с, не более | Седиме-нтационая устойчивость, %,не менее | Прочность на истирание, кг/мм (г), не менее |
| ДСК-1 (ТУ 2.043. 00224656. 070-97) | Дистен-силлимани-товый концентрат | Порошок | 4,0 | 1670... 1680 | 25 | 93 | 1,5 |
| ЦС-1 (ГОСТ 10772-78) | Цирконо-вый концентрат | « | 1,5 | 1850... 1900 | 25 | 98 | 2,0 |
| ЭКС-1 (ТУ 2.043. 00224656.038-93) | Электрокорунд | « | 4,0 | 1940... 1980 | 25 | 97 | 2,0 |
| ЭС-1 (ТУ2-0434132-85) | То же | « | 2,0 | 1810... 1910 | 22 | 97 | 1,5 |
| КСП-1 (ТУ 2-043-504-76) | Кварц пылевидный, графит | Паста | 27,0 | 1380... 1420 | 15 | 85 | 1,0 (0,1) |
| КСТ-1 (ТУ 2.043-504-76) | Тальк | То же | 32,0 | 1380... 1410 | 15 | 85 | 1,0 (0,1) |

5.2. Область применения покрытий

|  | Чугунные отливки |  |  | Стальные отливки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка покрытия | мелкие и средние | средние | средние и крупные | мелкие, средние и крупные из углеродистой стали | мелкие и средние из легированной стали, отливки из углеродистой стали | средние и крупные из легированной стали, отливки нз углеродистой стали | Отливки из цветных сплавов |
| ГС-1М | ++ | + + | + + | - | - | - | ++ |
| ГКС-1М | + | + + | + + | - | - | - | - |
| КСП-1,КГС-1 | ++ | + | - | - | - | - | - |
| ТС-1М | + | (+) | (+) | - | - | - | ++ |
| КСТ-1 | + | (+) | - | - | - | - | ++ |
| ТГС-1М | ++ | + | (+) | - | - | - | ++ |
| ДСК-1 | - | (+) | (+) | ++ | + | + | - |
| ЭКС-1,ЭС-1 | - | (+) | (+) | ++ | ++ | + | - |
| ЦС-1М | - | (+) | (+) | ++ | ++ | ++ | - |

Примечание:+ — возможно применение; ++ - предпочтительное использование; (+) - рекомендуется в сочетании с графитовым покрытием (для создания двойного защитного слоя). 

5.3. Промышленно выпускаемые самовысыхающие покрытия

| Показатели | Значения показателей для марок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПГС-1 | ПГДС-1 | ПГКС-1 | ПДС-1 | ПКС-1 | ПЦС-1 | ПТС-1 |
| Плотность, кг/м3 | 1050... 1100 | 1060... 1110 | 1060... 1110 | 1180... 1220 | 1660... 1700 | 1980... 2020 | 1220... 1260 |
| Условная вязкость, с | 22...28 | 22...28 | 22...28 | 24...30 | 24...30 | 24...30 | 24...30 |
| Седиментационная устойчивость, %, не менее | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 |
| Время высыхания, мин, не более | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Прочность на истирание, кг/мм, не менее | 2 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. При транспортировании и хранении покрытий допускается их расслоение с образованием мягкого легко размешиваемого осадка. 

5.4. Рекомендуемая область применения самовысыхающих покрытий

| Марки покрытии | Наполнители | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ПГС-1 | Графит скрытокристаллический | Мелкие и средние отливки из чугуна, отливки из цветных сплавов |
| ПГДС-1 | Графит скрытокристаллический, дистенссиллиманитовый концентрат | Средние и крупные отливки из чугуна |
| ПГКС-1 | Графит скрытокристаллический, электрокорунд | То же |
| ПДС-1 | Дистенсиллиманитовый концентрат | Мелкие, средние и крупные отливки из углеродистой стали |
| ПКС-1 | Электрокорунд | Мелкие и средние отливки из легированной стали, отливки из углеродистой стали |
| ПЦС-1 | Цирконовый концентрат | Средние и крупные отливки из легированной стали, отливки из углеродистой стали |
| ПТС-1 | Тальк | Отливки из цветных сплавов |

В указанных составах растворителем является изопропиловый спирт, а в качестве наполнителя содержатся разные противопригарные материалы (см. табл. 5.4). 

Для окраски моделей из пенополистирола в соответствии с ТУ 4191-001-00224656-06 выпускаются водные и самовысыхающие покрытия. Самовысыхающие композиции производят с применением изопропилового спирта в виде суспензий, которые можно использовать в состоянии поставки (т.е. без дополнительного разведения), а водные представляют собой порошкообразные системы (табл. 5.5). 

Эти покрытия обладают достаточной газопроницаемостью, причем для самовысыхающих композиций данный показатель обычно составляет 25...30, а для водных -30...40. 

5.5. Свойства покрытий для моделей из пенополистирола

| Показатели | Самовысыхающие покрытия марок |  | Водные покрытия марок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пдс-1п | пгс-1п | ПДВ-1П | ПГВ-1П |
| Внешний вид | Суспензия без посторонних включений |  | Однородный порошок |  |
| Содержание влаги, %, не более | _ | - | 4,0 | 5,0 |
| Условная вязкость, с, при плотности покрытия, кг/м3: 1220... 1260 1050... 1100 1600... 1640 1340... 1380 | 20...25 | 20...30 | 25...35 | 25...35 |
| Седиментационная устойчивость, %, не менее | 94 | 95 | 97 | 98 |
| Время высыхания, мин, не более | 60 |  | - |  |
| Внешний вид отвержден-ного слоя покрытия | Ровный слой без включений |  |  |  |
| Прочность слоя покрытия к истиранию, кг/мм, не менее | 2,5 |  | 1,5 |  |
| Газопроницаемость, ед., не менее | 20 |  |  |  |

Примечание, В составах марок ПДС-1П и ПДВ-1П наполнителем является дистен-силлиманитовый концентрат, марок ПГС-1П и ПГВ-1П - графит 
скрытокристаллический. 

Самовысыхающие покрытия (марок ПДС-1П и ДГС-1П) можно наносить кистью, распылением и окунанием. Водные покрытия (марок ПДВ-1П и ПГВ-1П) разводят до необходимой плотности и наносят любым способом. Их сушку осуществляют при температуре 50...60 °С.